Тема; "Визначення щільності піщаного грунту в розпушеному і ущільнено станах"

# Загальні відомості

Щільність піщаного грунту в розпушеному і ущільненому станах визначається відношенням ваг цього грунту в розпушеному і ущільненому станах до відповідних об'ємів.

Мета  роботи: Навчитися визначати щільність піщаного грунту в розпушеному () і ущільненому () станах.

Необхідні прилади

1.   Грунтовідбірна гільза (2- рис. 1)польової лабораторії І.М.Літвінова,ПЛЛ-9 внутрішнім діаметр 40мм, висотою 40мм і товщиною стінки 0,15мм.

2.Технічна вага з наважками.

3.Лопатка і лійка.

4.Металевий виштовхувач.

Порядок виконання роботи.

Визначення щільності піщаного грунту в розпушеному стані ()

1.Зважують грунтовідбірну гільзу на технічній вазі з точністю до 0,01г

2.Встановлюють з допомогою штангенциркуля її внутрішні розміри (діаметр в см івисоту з см).

3.Обчислюють об'єм грунтовідбірної гільзи за формулою

Якшо вона заповнена грунтом до верху (в рівень з краями), то можна прийняти рівпим =50

4.Засипають до верху грунтовідбірну гільзу розпушеним піском в природному або висушеному стані.

5.Зважують з точністю до 0.01г на технічній вазі грунтовідбірну гільзу з грунтом.

6.Визначають щільність грунту в розпушеному () стані за формулою

де  -вага грунтовідбірної гільзи в г;

-вага грунтовідбірної гільзи з грунтом в г;

-об'єм ґрунту в розпушеному стані, шо приймається рівним=50

7.Дослід повторюють не менше трьох разів, після чого беруть середнє арифметичне значення.

Визначення щільності піщаного грунту в ущільненому стані ()

1.Визначення щільності піщаного грушу в ущільненому стані проводять аналогічно грунту в розпушеному стані, з тою лише різницею, що грунт насипають в циліндр невеликими дозами і ущільнюють металевим виштовкувачем.

2.Обчислюють об'єм ущільненого грунту за формулою

де- внутрішній діаметр грунтовідбірної гільзи в см;

-висота грунту після ущільнення в см.

3.Визначають щільність грунту в ущільненому () стані за формулою

де  -вага грунтовідбірної гільзи в г;

-вага грунтовідбірної гільзи з грунтом в г;

-об'єм ґрунту в ущільненому стані.

4.Дослід повторюють не менше трьох разів, після чого беруть середнє арифметичне значення.