# Text boxes

Ромахин С.Ю.

005 Входной контроль

Стол рабочий

Лупа

Нефольгированный стеклотекстолит

- Произвести визуальный осмотр листа нефольгированного диэлектрика на отсутствие механических повреждений и

коррозии

Линейка 0...3000 мм ГОСТ 4.27-75

Штангенциркуль МЦ-150

- Проверить геометрические размеры листа диэлектрика в соответствии с ТУ ОЯЩ 503.041-78

010 Резка заготовок

Роликовые ножницы

Тара

Нефольгированный стеклотекстолит листовой СТЭФ.1-2ЛК

- Установить лист диэлектрика на столешницу роликовых

ножниц

- Установить масштабную линейку на размер в 250 мм

- Разрезать лист на полосы

- Установить масштабную линейку на размер в 325 мм

- Разрезать полосы на заготовки

015 Сверление базовых и монтажных отверстий

Заготовка

Плата печатная АТКП.220198.219

Сверлильный станок С-100

Кондуктор

- Установить заготовку в кондуктор для сверления базовых

отверстий

Сверло (3,5 мм ГОСТ 22093-76

- Просверлить базовые отверстия по кондуктору

- Извлечь заготовку из кондуктора

Станок с ЧПУ Альфа-Z

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

В

Д

Т

М

О

Т

О

В

Д

М

О

В

Л

Г

Д

Т

О

Т

О

Д

Лист 1

Н. контр.

Разраб.

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код, наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

МЗ

КД

Профиль и размеры

Код загот.

КИН

Н. расх.

ЕН

МД

ЕВ

Код

Е

Д

Г

В

МО 3

МО 2

Подл.

Лупа

Печатная плата

1  Произвести визуальный осмотр платы на отсутствие

механических повреждений и коррозии

2  Проверить визуально печатные проводники на соответствие

чертежу ПП

Штангенциркуль ШЦ-150

3  Проверить габаритные установочные параметры ПП

Электростенд

4  Проверить электрические параметры ПП

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Т

Л

О

Т

О

Т

О

ДУБЛ

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код и наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

Е

Д

Д

Г

Лист 7

Взам.

МК

Подл.

5  Проверить качество травления. Не должно быть

непротравленных мест

065 Оплавление припоя

Линия оплавления припоя УОПП-901

Заготовка

Модуль загрузки

1  Установить заготовку в установку

Модуль оплавления

Температура оплавления t=245...250 °C

2  Произвести оплавление припоя

Тара

Хлопчатобумажные перчатки

3  Извлечь заготовку из установки

070 Обработка по контуру

Пресс для обработки плат по контуру К-2324

Заготовка

Штамп

1 . Вставить заготовку в штамп пресса

2. Произвести обработку платы по контуру

Тара

3 . Извлечь печатную плату из пресса

075 Сверление крепежных отверстий

Плата печатная

Плата печатная АТКП.220198.219

Сверлильный станок С- 100

Кондуктор

1  Установить заготовку в кондуктор для сверления крепежных

отверстий

Сверло (5 мм ГОСТ 22093-76

2  Просверлить крепежные отверстия по кондуктору

3  Извлечь заготовку из кондуктора

Тара

080 Контроль по ТУ

Стол рабочий

Чертеж ПП АТКП.220198.219

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

О

В

Д

Л

Т

О

Т

Р

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

Т

О

В

Л

Г

Д

Т

О

Т

О

Т

В

Д

Г

ДУБЛ

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код и наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

Е

Д

Д

Г

Лист 6

Взам.

МК

Подл.

3  Произвести промывку заготовки

050 Гальваническое покрытие припоем

Автоматическая линия гальванического меднения АГ-38М

Заготовка

Припой олово-свинец ПОС-61 ГОСТ 21931-78

1  Произвести гальваническое покрытие припоем заготовки

Проточная вода

2  Промыть заготовку

Тара

3  Извлечь заготовку из линии

055 Удаление защитного рисунка

Автоматическая линия модульного типа КМ-4

Заготовка

Модуль загрузки

1  Установить заготовку в линию

Раствор хлористого метилена

Давление Р = 0,3 . . . 0,4 МПа

Модуль удаления защитного рисунка

2  Произвести удаление защитного рисунка с пробельных мест

Модуль промывки

Проточная вода

3  Промыть заготовку

060 Травление меди с пробельных мест

Автоматическая линия модульного типа КМ-4

Заготовка

Модуль щелочного травления

Хлорная медь СиСl2

1  Произвести травление меди с пробельных мест

Модуль промывки

Проточная вода

2  Промыть заготовку

Модуль сушки

Температура сушки 45 ... 55 °С

3  Просушить заготовку

Тара

4  Извлечь заготовку из линии

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

О

В

Д

Л

М

О

М

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

М

Р

Т

О

Т

М

О

В

Д

Л

Т

М

О

Т

М

О

Т

Р

О

Т

О

ДУБЛ

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код и наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

Е

Д

Д

Г

Лист 5

Взам.

МК

Подл.

Штифты установочные

Зажим

# Установить заготовку на стол станка по установочным

штифтам, закрепить ее зажимами

Набор сверл ГОСТ 22093-76

Перфолента с программой

# Просверлить монтажные отверстия по программе

Тара

- Извлечь заготовку из станка, продуть отверстия сжатым

- воздухом

020 Механическая зачистка

Линия гидроабразивной очистки ЛГ-901

Заготовка

- Установить заготовку в установку

- Произвести механическую очистку поверхности заготовки

### Тара

## Извлечь заготовку из установки

025 Химическая зачистка

Линия химической зачистки и меднения АГ-44

Местная вытяжная вентиляция

Заготовка

- Включить вентиляцию

- Подготовить линию к работе

- Зажим

## Установить заготовку в зажимы линии химической очистки

Тринатрийфосфат 12%

Сода кальцинированная техническая

## Произвести химическую очистку заготовки

Ванна с проточной водой

## Промыть заготовку проточной водой

Температура сушки t=50-60 °C

- Высушить заготовку

Тара

- Извлечь заготовку из линии

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Т

О

Т

О

Т

О

В

Д

Л

О

Т

О

В

Д

Л

О

Т

О

М

О

Т

О

Р

О

Т

О

ДУБЛ

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код и наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

Е

Д

Д

Г

Лист 2

Взам.

МК

Подл.

030 Химическое меднение

Линия АГ-44

Заготовка

### Зажим

- Установить заготовку в линию

Раствор двухлористого олова, соляной кислоты и металлического

олова

#### 2  Произвести сенсибилизацию поверхности заготовки

Водный раствор двухлористого палладия и аммиака

Время проведения операции t=5-7 минут

#### 3  Произвести активизацию поверхности заготовки

Модуль химического меднения

Время проведения операции t=15-20 мин

Раствор №1 ГОСТ 23770-79

#### 4  Произвести химическое меднение

Модуль промывки

Промыть заготовку

Тара

#### 5  Извлечь заготовку из линии

035 Гальваническая затяжка медью

Линия гальванического меднения АГ-38М

Заготовка

### Зажим

### Медные аноды

1  Установить заготовку в линию, присоединив ее к выводу

«-» источника, а «+» источника к анодам

Пирофосфат электоролит

2  Произвести гальваническое меднение заготовки

Проточная вода

3  Произвести промывку заготовки

Тара

4  Извлечь заготовку из линии

5  Сушить заготовку на воздухе

040 Нанесение защитного рисунка на пробельные места

Установка нанесения СПФ УНСПФ

Заготовка

1  Установить заготовку в установку УНСПФ для нанесения СПФ

Ламинатор

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

В

Д

Л

Т

О

М

О

М

Р

О

Д

Р

М

О

Д

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

М

О

М

О

Т

О

В

Д

Л

О

Т

ДУБЛ

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код и наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

Е

Д

Д

Г

Лист 3

Взам.

МК

Подл.

Температура t=80 °C

2  Нанести СПФ, удалив защитную пленку

Тара

3  Извлечь заготовку из установки

Экспонир 202

Фотошаблон

Технологические кнопки

4  Установить фотошаблон на заготовку, закрепить ее

технологическими кнопками

5  Установить заготовку в вакуумную рамку

6  Произвести экспонирование заготовки

Тара

7  Извлечь заготовку из установки, выдержать 20 мин при желтом

свете

Установка для проявления рисунка модульного типа КМ-4

Модуль загрузки

8  Установить заготовку в установку удалив прозрачную пленку

Модуль проявления

Метилхлороформ

Время проявления t=1-2 мин

9  Произвести проявление защитного рисунка

Модуль промывки

Дистиллированная вода

10  Промыть заготовку водой

Модуль сушки

Температура сушки 45 ... 55 °С

11  Просушить заготовку

Тара

12  Извлечь заготовку из линии

045 Гальваническое меднение

Автоматическая линия гальванического меднения ЛГ-38М

Заготовка

Зажим

1  Установить заготовку в зажим линии

Модуль меднения

Пирофосфатный электролит

2  Произвести гальваническое меднение заготовки

Проточная вода

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Р

О

Т

О

Д

Т

О

Т

О

Д

О

Т

М

Р

О

Т

М

О

Т

Р

О

Т

О

В

Д

Л

Т

О

Д

М

О

М

ДУБЛ

ТШТ

ТПЗ

КШТ

ОП

ДН

КД

КР

УТ

Р

Пров

СМ

Код и наименование оборудования

Обозначение документа  АТДП.220198.119 ТП

наименование операции

НОМЕР

Е

Д

Д

Г

Лист 4

Взам.

МК

Т. Контр.       Севастьянова Л.Л.