2.1. Класифікація, склад, властивості пластмас.

Пластмаси — сучасні конструкційні матеріали.

Пластмаси — це матеріали, які одержуються на основі природних чи синтетичних полімерів. Вони здатні при нагріванні переходити в пластичний стан і за допомогою пластичної деформації здобувати форму, що стійко зберігається після охолодження і затвердіння.

Найважливішими властивостями пластмас є:

- низька щільність (0,9—1,9 г/см3, у деяких видах — 2,6 г/см3);

- досить висока питома міцність;

- висока хімічна стійкість;

- низька звуко- та теплопровідність;

- на відміну від металів, пластмаси не бояться не тільки води, а й кислот, лугів;

- не проводять електричний струм; деякі з них є найкращими діелектриками, тому їх застосовують в електроніці як ізоляційний матеріал і основний конструкційний матеріал;

- мають антифрикційні властивості, що дозволяє виготовити з них підшипники, які не вимагають змащення; а також фрикційні властивості, що дозволяє виготовляти з них гальмові колодки та інші вироби;

- пластмаси в 5—8 разів легші за метали, що робить їх незамінними в авіатехніці, автомобілебудуванні, побутовій техніці, радіоелектроніці. Наприклад, застосування 1 тонни пластмасових труб замість сталевих чи чавунних заощаджує в середньому 5—6 тонн чорних металів;

- багато видів пластмас є прозорими, оптичними. Вони можуть бути пружними і еластичними, легко формуються.

Вироби з пластмас виготовляють, як правило, сучасними високопродуктивними способами: пресуванням, литтям під тиском, пневмоформуванням, видуванням. Усі ці методи виробництва піддаються автоматизації, завдяки чому вироби з пластмас не вимагають високої трудомісткості. Пластмаси використовуються в машинобудуванні, в електротехнічній, автомобільній і авіаційній галузях, в суднобудівництві і т. ін.

Важливою підставою для широкого використання пластмас є те, що практично існують необмежені сировинні ресурси для їхнього виробництва. Широке застосування пластмас дозволяє знизити матеріаломісткість продукції за рахунок заміни традиційних матеріалів. Коефіцієнт використання пластмас дорівнює 0,98.

Недоліки пластмас:

- порівняно невисока твердість, термо- і теплостійкість;

- зниження міцності при перемінних навантаженнях;

- прискорене старіння під впливом сонця, тепла, повітря, світла;

- деякі з них токсичні.

Для зміни властивостей пластмас застосовують, крім полімерів, різні наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, затверджувачі, барвники

Рис. 10.1 Склад пластмас

Сполучні компоненти: синтетичні смоли (полімери) чи ефіри целюлози.

Наповнювачі:

• порошкові  (деревне борошно,  кварцове борошно,  графіт, тальк);

- листові (папір, деревний шпон);

- тканинні чи волокнисті (скловолокно, тканина, текстильні начоси);

Пластифікатори додають підвищену пластичність і полегшують процес формування (камфора, гліцерин, олеїнова кислота й інші).

Стабілізатори уповільнюють процес старіння: солі, мила та інші хімічні сполуки.

Затверджувачі прискорюють процес переходу в неплавкий стан.

Барвники додають відтінок і захищають від світлових променів.

Виробництво пластмас складається із таких етапів: підготовка сировинних матеріалів, змішування компонентів суміші, розплав, охолодження, гранулювання чи подрібнення.

Класифікація пластмас

Існує кілька видів класифікації пластмас:

1. За складом:

- прості;

- складні.

Прості — складаються на 90% зі смоли та інколи додається 10% пластифікатора. Вони дуже пластичні і прозорі (оргскло).

Складні— крім полімерів, містять ще не менше 50% домішок, велику частину яких становлять наповнювачі та пластифікатори.

Складні пластмаси класифікуються:

- без наповнювачів — ненаповнені;

- з наповнювачем — наповнені.

I. За видом наповнювача:

- прес-порошки;

- волокнисті;

- листові чи шаруваті;

- газонаповнені — пінопласти, поропласти, чарунисті. Газонаповнені пластмаси відрізняються невеликою щільністю, невисокою міцністю, високими теплоізоляційними властивостями (пінополіуретан).

II. За кількістю пластифікаторів:

- тверді;

- пластичні.

III. За сортаментом: пластмаси випускаються в вигляді гранул, порошків, таблеток, листів, плит, труб. Деякі реактопласти випускаються в рідкому стані, що дає змогу їх використовувати для просочення наповнювачів, склеювання, нанесення покриття й т. ін.

2. За застосуванням:

• сировинні пластмаси, що випускаються у вигляді гранул, порошків, шматочків, таблеток, тобто загального призначення;

•	спеціального призначення, що випускаються у вигляді заготовок різної форми (декоративні). До пластмас спеціального призначення відносяться також конструкційні, антифрикційні, фрикційні, ізоляційні та ін.

3.3а хімічною природою при нагріванні:

•	термопласти;

• термореактивні, чи реактопластичні.

4. За фізико-механічними властивостями:

- жорсткі;

- напівжорсткі;

- м'які;	і

- еластичні.

Назва пластмаси походить від назви полімеру, з якого вона одержана. Наприклад, поліетилен є пластмасою, одержаною з полімеру поліетилену, а поліаміди — з поліамідної смоли.

Термопласти можуть багаторазово піддаватися переробці (поліетилен, полістирол, поліпропілен, поліаміди, полівінілхлорид, поліметилметакриат (оргскло),  фторопласти  (найбільш міцний термопласт),

Існує чотири види фторопластів: Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4, які відрізняються властивостями похідного мономеру.

1 (цифра в назві фторопласту (1, 2, 3, 4) вказує на кількість атомів фтору в похідному мономері, що заміщає водень.

Реактопласти після нагрівання твердіють, назавжди втрачаючи здатність плавитися при новому нагріванні, що виключає можливість їхнього повторного використання. Реактопласти механічно міцні і більш теплостійкі. До них відносяться фенопласти, які одержуються на основі феноло-формальдегідних смол, текстоліти, гетинакси, склотекстоліти, амінопласти.

Нони хімічно стійкі (за хімічною стійкістю перевершують усі хімічні матеріали, навіть золото і срібло).

Основні властивості термопластів і реактопластів наведені в табл. 10.1 і табл. 10.2.

Поліетилен — один з найбільш використовуваних термопластів. ЙОГО одержують з газу етилену — побічного продукту переробки нафти.

Властивості поліетилену залежать від способів його виробництва, що відзначаються регуляцією тиску в реакторі. При високому тиску одержують поліетилен високого тиску (ПЕВТ), при низькому — поліетилен низького тиску (ПЕНТ). Поліетилен високого тиску має порівняно невелику щільність (0,91 — 0,93 г/см ), поліетилен низького тиску — вищу щільність (0,94 — 0,96 г/см ), а тому має вищу міцність, твердість, теплостійкість у порівнянні з поліетиленом високого тиску.

Маркірування поліетилену залежить від способу його виробництва і його основних властивостей, наприклад:

11503 — 070 21003 — 075

Перша цифра позначає спосіб виробництва: «1» — поліети
лен високого тиску, «2» — поліетилен низького тиску. Насту
пні дві цифри позначають номер марки. Четверта цифра —
завжди «0», позначає гомогенізацію розплаву, тобто те,_ що всі
компоненти введені в одному стані (рідкому, емульсійному,
суспензійному, газоподібному). П'ята цифра — відповідна
група щільності. Через тире позначене десятикратне значення
показника плинності розплаву, тобто те, що через вушко віско
зиметра за 10 хвилин проллється 7 чи 7,5 г рідкого поліети
лену.	.   .

Випускається поліетилен двох сортів, у залежності від вмісту домішок: наповнений та ненаповнений. Застосовується для виготовлення різних деталей, для ізоляції кабелів, дротів, для виготовлення плівки, каністр та ін.

Контроль якості

Якість готових виробів з пластмас залежить від ряду факторів:

- від якості вихідної сировини;

- від правильності відбору складових пластмаси;

- від вибору конструкції;

- від умов збереження;

- від дотримання режимів переробки;

- від ступеня очищення від літників, стиків, задирок, облоїв, рисок та ін., від зачищення, очистки виробу;

- від способу виробництва (наприклад, при одержанні виробу литтям його поверхня блискуча, а при одержанні виробу пресуванням — матова).

Залежно від призначення продукції пластмаси випробовують на міцність, фарбування, стійкість до дії холодної та гарячої води, розчинників, солей, кислот, лугів, а також до впливу тепла, світла, вогню, морозу. Особлива увага приділяється механічним дослідженням на міцність, еластичність, твердість, опірність розриву, стиску, вигину, площинності.

У виробах із пластмас не допускаються такі дефекти: тріщини, недопресовки, сторонні включення, роздуп раковини, жолоблення, задирки. Краї виробів повинні бути рівні, гладенькі. Вироби харчового призначення повинні бути фізіологічно нешкідливими, а будівельні — безпечними в пожежному відношені.

10.2. Умови зберігання, vi ь        транспортування пластмас

Умови постачання залежать від виду пластмас: , • сировинні пластмаси поставляються в чотири-і п'ятишаровх паперових чи поліетиленових мішках;

- поліаміди особливо вимагають водонепроникного упакування, тому що вони схильні до вбирання вологи;

- плівкові пластмаси поставляються у вигляді бобін, рулонів, пачок, упакованих у пакувальний папір, укладених у ящики, контейнери, короби;

,» оргскло поставляється в листах, кожен лист перекладається пакувальним папером і вкладається в ящики.

Готові вироби також упаковуються в папір і вкладаються в ящики, контейнери.

На тару наноситься напис чи наклеюється ярлик, де вказується найменування чи товарний знак підприємства, марка і найменування пластмас, номер партії, кількість продукції, число рулонів, маса нетто, брутто, дата виготовлення, номер стандарту. На упаковку наносять написи: «Верх», «Обережно — скло», «Не кидати».

Транспортується будь-яким транспортом, але в процесі транспортування необхідний захист від забруднення, від сонячних променів, від атмосферних опадів.

., Зберігатися пластмаси і полімери повинні в закритих складських приміщеннях з якісною вентиляцією, тому що вони схильні ДО виділення отруйних речовин. Зберігати їх потрібно на стелажах та піддонах на відстані одного метра від обігрівальних приладів. Зберігаються не більше зазначених термінів: іполістирол — 1 рік; поліетилен — 6-8 років; текстоліт — 2 роки.