РОЗДІЛ 2.  ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

2.1. Основні поняття.  Види деформації

У недеформованому кристалічному тілі кожна частинка (молекула, іон, атом) перебуває у певному положенні рівноваги, в якому сума сил, що діють на неї з боку решти частинок, дорівнює нулю, а потенціальна енерґія частинки мінімальна. Але якщо якась зовнішня сила змістить частинку з її положення рівноваги, то сума сил взаємодії цієї частинки з рештою частинок вже не дорівнюватиме нулю. Якщо деформація веде до збільшення середніх відстаней між частинками, то переважатимуть сили притягання, які прагнутимуть повернути частинки в попереднє положення рівноваги. Навпаки, якщо кристалічне тіло стискати і цим самим наближати частинки кристалу одні до одних, то переважатимуть сили відштовхування, які знов-таки прагнутимуть повернути частинки в попереднє положення рівноваги. Це сили пружності – результат міжмолекулярної (міжатомної) взаємодії у деформованих тілах.

Деформацією називається зміна форми або об`єму тіла, викликана будь-якою дією на нього. Види деформації твердого тіла різноманітні. За характером поведінки після припинення деформуючого впливу деформації поділяються на пружні і пластичі.

Пружною деформацією називається деформація, яка повністю зникає (об`єм і форма повністю відновлюються) після припинення дії, яка викликала деформацію.

При пластичній деформації об`єм і форма тіла залишаються зміненими після припинення дії , яка викликала деформацію.

Строго кажучи, не спостерігаються ні повністю пружні, ні повністю пластичні деформації. Якщо стальну пластинку протримати у зігнутому стані дуже довго (наприклад декілька років), то після зняття деформуючих сил вона не розігнеться повністю. Виникає залишкова деформація, яка буде тим значніша, чим довше тіло перебувало у деформованому стані.

Отже пружна деформація з часом переходить у пластичну.

Виділяють наступні види  деформацій:

- Деформація одностороннього розтягу (стиску) – це деформація твердого тіла під дією сил, що розтягують (стискають) тіло в одному напрямі. Досить часто в природі і техніці зустрічаються всесторонні деформації розтягу (стиску). Ці деформації спостерігаються в тому випадку, коли деформоване тіло зазнає тиску з усіх сторін, або розтягу в усіх напрямах.

- Деформація чистого зсуву ( це деформація твердого тіла, при якій всі його плоскі шари, паралельні деякій площині (площині сзуву), не змінюються за формою, а лише зміщуються паралельно один до одного. При деформації зсуву змінюється форма тіла без зміни його об`єму.

- Деформація кручення ( це деформація тіла, яка здійснюється під дією двох протилежно напрямлених моментів, прикладених до протилежних кінців тіла. Кут, на який повернеться радіус  крайнього перерізу, називається кутом кручення.

- Деформацією згину називається деформація, що призводить до розтягу (стиску), неоднакового у різних частинах тіла. Всередині зігнутого тіла є шар, який не зазнає ні розтягу, ні стиску і називається нейтральним.

2.2. Деформація розтягу

Абсолютною деформацією (видовженням), називається величина                                               ,                    (2.1)

де  L – довжина   деформованого тіла,

L0 – початкова довжина тіла.

Відносною деформацією (видовженням) називається відношення абсолютної деформації до початкової довжини тіла:

(2.2)

Напругою (механічною напругою) називається відношення сили, що діє на тіло, до площі перерізу тіла у площині, перпендикулярній до лінії дії сили

(2.3)

Р. Гук  у XVII ст. встановив, що в межах пружних деформацій нормальна напруга і відносне видовження зв’язані співвідношенням:

(2.4)

Коефіцієнт   називається коефіцієнтом пружності.

Величину, обернену до коефіцієнта пружності, називають модулем поздовжньої пружності, або модулем Юнґа.

(2.5)

Врахувавши (2.5), запишемо закон Гука у вигляді:

(2.6)

Механічна напруга пружно деформованого тіла прямо пропорційна його відносній деформації.

З закону Гука випливає,  що   при  , тобто   якщо

Модуль Юнґа чисельно дорівнює такій нормальній напрузі, при якій абсолютна деформація була би рівна початковій довжині тіла, тобто довжина тіла збільшилася б у два рази.

Практично будь-яке тіло під час пружної деформації не може подвоїти своєї довжини і набагато раніше розірветься.

Розглянемо результати випробування деякого однорідного зразка на розтяг, подані у вигляді діаграми розтягу – залежності нормальної напруги від відносної деформації (рис.1)

- ділянка OA: виконується закон Гука, деформація ( пружна (зникає при знятті напруги, з точки А зразок по лінії ОА повертається у початковий стан). ( межа пропорційності;

- ділянка АВ: наростають порушення закону Гука ;  точка В ( початок текучості;

- ділянка ВС: ділянка текучості: зразок видовжується  при незмінній напрузі. Всередині тіла розмножуються дефекти, а в околі точці С їх стає так багато, що взаємовплив  дефектів суттєво зміцнює матеріал зразка;

- ділянка СD: розтяг зразка продовжується. Зняття напруги у будь-якій точці на ділянці BD призводить до скорочення зразка по лінії CH, яка паралельна OA так, що зразок набуває залишкову деформацію .

- Значення max у верхній точці кривої називається границею міцності,— це максимальна напруга, яку деякий час може витримати зразок без розриву, хоч і з певними залишковими деформаціями.

- На ділянці DE у тіло розривається.

2.3. Деформація зсуву

Брусок АВСD закріплений нижньою гранню до нерухомої підстав-

ки, а до верхньої грані ВС прикладена тангенціальна сила  (рис.2)

Під дією цієї сили брусок деформується, а величина зсуву характеризується зміщенням верхньої грані на величину BB(.

Відносною деформацією зсуву називається відношення BB( до АВ, тобто  tgγ  (γ ( кут зсуву).

Танґенціальна напруга – величина, що чисельно дорівнює тангенціальній силі, прикладеній до одиниці площі грані ВС:

(2.7)

Якщо деформація пружна, то для неї виконується закон Гука:

γ                       (2.8)

де  G – модуль зсуву. З формули (2.8) випливає, що:

Модуль зсуву – це величина, що чисельно дорівнює танґенціальній напрузі, при якій tgγ=1, тобто кут зсуву γ=450

При малих деформаціях  tgγ ( γ  i закон Гука запишеться у формі:

γ                           (2.9)

2.4. Деформація кручення

Нижня основа циліндричного стрижня закріплена до нерухомої підставки, а до верхньої основи прикладена пара сил з моментом  (рис.3)

Оскільки об’єм стрижня залишається незмінним, деформацію кручення можна розглядати, як особливий вид деформації зсуву – так звану неоднорідну деформацію зсуву.

( Кожен елемент стрижня деформується по-різному – зі збільшенням відстані елемента до осі деформація зростає.)  З (рис. 3) видно, що:

# BB(= Rφ,   а  φ      (2.10)

де  R – радіус стрижня,

L – довжина стрижня.

Під дією моменту сил  елементи стрижня обертаються навколо осі ОО(, при цьому згідно з законом Гука кут закручування  пропорційний величині моменту сили:

M = fφ                             (2.11)

де  f ( коефіцієнт пропорційності (так званий модуль кручення)

Встановимо зв’язок між коефіцієнтом f і модулем зсуву G :

(2.12)

γ φ                (2.13)

Підставивши (2.12) і (2.13) в (2.9) одержимо:

,  звідси:

(2.14)