# Лабораторна робота  №13

## ВИЗНАЧЕННЯ  МОДУЛЯ  ЗСУВУ

Мета роботи

Використовуючи метод кручення, визначити модуль зсуву матеріалу дротини.

Прилади та обладнання

Крутильний маятник, секундомір, штанґенциркуль, тягарці.

Опис вимірювального пристрою

Крутильний маятник складається з вертикальної дротини Д довжиною L, нерухомо закріпленої верхнім кінцем в кронштейні К і горизонтальної планки П, симетрично прикріпленої до нижнього кінця дротини.

До планки прикріплені чотири шпильки: осі шпильок α і α1 віддалені від осі дротини Д на відстань L1, осі шпильок b і b1 віддалені від осі дротини на відстань L2. На шпильки можуть насаджуватися  циліндричні тягарці, масою m кожен.

Виведення розрахункової формули

Якщо планку  П  закрутити на деякий кут і відпустити, то система почне здійснювати крутильні гармонічні коливання з періодом :

,                                           (1)

де  J – момент інерції системи;

f – модуль кручення матеріалу дротини

Для визначення f за відомим значенням виміряного Т необхідно виключити невідомий момент інерції J. Тому в роботі визначаються два періоди коливань маятника:

- Т1 – тягарці на шпильках α і α1;  момент інерції маятника ( J1

- Т2 – тягарці на шпильках b і b1;  момент інерції маятника ( J2

,       звідси:     або .  (2)

З врахуванням теореми Штайнера подамо J1 і J2  у вигляді:

і        ,               (3)

де   J  (  момент інерції планки з дротиною і шпильками

J0  (  момент інерції тягарців відносно їх ґеометричної осі

Із співвідношень (3) випливає:

.                                    (5)

Підставивши в (5) вираз (2) для J2, одержимо:

.                                    (6)

З формули для           знайдемо:

.                          (7)

Використавши зв’язок між модулями кручення і зсуву , одержимо:

=                               (8)

Позначивши діаметр дротини D=2R , одержимо вираз для знаходження модуля зсуву:

G=                           (9)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділи 2.1, 2.3, 2.4, 3.5.

Послідовність виконання роботи

1.Вимірявши L01, dшп, D   (Рис.2), визначити L1 і ΔL1 за формулами

;        ΔL1= ΔL01+ ΔD+ Δdшп

Вимірювання провести  для шпильок α і α1.

- Аналогічно визначити L2 і  ΔL2  для шпильок b і b1 :

;      ΔL2= ΔL02+ ΔD+ Δdшп.

(L02 – відстань між зовнішніми краями дротини Д і шпильки b )

3. Насадити тягарці на шпильки α і α1, привести систему в коливальний рух, визначити час  t1 десяти повних коливань і визначити період  Т 1  за формулою:

.

4. Переставити тягарці на шпильки b і b1  і  аналогічно визначити період Т2 .

5. Вимірювання, вказані в пунктах  3, 4 провести по три рази; вимірювання, вказані в пунктах 1, 2 провести по одному разу для кожної шпильки; результати вимірювань занести в таблиці,

за формулою (9)  розрахувати G.

6. Визначити абсолютну і відносну похибки.

маса тягарця  m = ( 0,390 ( 0,001 ) кг

довжина дротини  L = (1,12  ( 0,005 ) м

| ( | При розрахунку G перевести результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ. |
| --- | --- |

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків

| № | dшп, мм | Δdшп, мм | D, мм | ΔD, мм | L01, мм | ΔL01, мм | L02, мм | ΔL02, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вимір | розрах. | вимір | розрах. | вимір | розрах. | вимір | розрах. |
| 2 | вимір | розрах. | вимір | розрах. | вимір | розрах. | вимір | розрах. |
| сер. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. | розрах. |

| № | L1, мм | ΔL1, мм | L2, мм | ΔL2, мм | T1, с | ΔT1, с | T2, с | ΔT2, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | вимір | розр. | вимір | розр. |
| 2 |  |  |  |  | вимір | розр. | вимір | розр. |
| 3 |  |  |  |  | вимір | розр. | вимір | розр. |
| сер. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. | розр. |

Контрольні запитання

- Що називається деформацією, які є види деформації?

- Що називається деформацією зсуву?

- Сформулювати закон Гука для однорідної деформації зсуву.

- В чому полягає фізичний зміст модуля зсуву?

- В чому полягає відмінність деформації зсуву і деформації кручення ?

- Вивести зв’язок між модулем зсуву і модулем кручення.

- Вивести формулу для періоду коливань крутильного маятника.

- Вивести розрахункову формулу для визначення модуля зсуву.

Рекомендована література

- Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.

# Text boxes

Рис.1

Рис.2