| 24. Стандартная маркировка 1 | металлопроката краской |  |
| --- | --- | --- |
| Марка (иаимсио- ¦'МК) стаяи | Цпет маркировки | Марк» <ийимоношшис) стали | Цвет маркировки |
| ГОСТ 380—71 | ГОСТ 4513—71 |
| СтО | Красный и зеле- | Хромистая | Зеленый и желтый |
|  | ный | .Марганцовистая | Коричневый н синий |
| Ст1 | Белый и черный | Хромомарганцоиая | Синий и черный |
| Ст1Гпс | Белый п красный | Хромок ром листая | Синий и кроеный |
| Ст2 | Желтый | Хромомолибденов.чя и |  |
| Ст2Гпс | Желтый и крас- | хромомолнбденованадие- |  |
|  | ный | вая | Зеленый и фиолетовый |
| СтЗ | Красный | X ромов.шядиеоая | Зеленый и черный |
| СтЗГпс | Красный и синий | Никел молибденовая | Желтый и фиолетовый |
| Ст4 | Черный | Хромокнкелнвая и хро- | Желтый и черный |
| Ст4Гпс | Черный и красный | моннкеленая с бором |  |
| Ст5 | Зеленый | Хромок ремнемарганцовая | Красный ифиолетовый |
| СтаГпс | Зеленый и белый | Хромоннкельмолибдено | Алюминиевый |
| Стб | Синий | паи и хромоалюмнинепяя |  |
|  |  | с молибденом |  |

Упаковочная лента выпускается шириной от 10 до 25 мм, сматывается в рулоны диаметром до 300 мм. Одновременно снимаются заусеницы.

Штрипсы и листы (карточки) изготовляются из рулонной стали тонколистовой (толщиной от 0,5 до в мм) холоднокатаной или горячекатаной, шириной до 1500 мм. Получаемые заготовки выпускаются различных размеров с допустимыми отклонениями по длине и ширине не более :±:3 мм.

Технологические заготовки изготовляются из листового (табл. 25 и 26) я сортового (табл. 27) проката, а также труб посредством их резки (табл. 28), в ряде случаев  — разматывания,  правки и резки.

Фасонные детали изготовляются из толстолистопой стали толщиной до 100 мм, шириной до 3500 мм, длиной до 8000 мм. Размеры деталей- ограничены  параметрами   исходного материала.

Просечно-вытяжные листы изготовляются из листовой углеродистой стали марки СтЗ, шириной 500—-1400 мм, толщиной 4—6 мм и длиной 215—2300 мм. Применяются для устройства настилов и других аналогичных немей. Длина получаемых листов от 480 до 6210 мм, коэффициент вытяжки составляет 2,7.

Чалочные стропы с оирессопаниымн петлями изготовляются из целого каната, концы которого заделываются алюминиевой втулкой. Диаметр каната — от 6,2 до 37 мм, длина развертки — от 1400 до 30 500 мм.

Фитинга изготовляются в виде отводов, переходов, муфт, тройников, фланцев и др.

25. Размеры заготовок из листового проката

| ЛисюноП прокат до обработки, ым | .. Заготоико. мм |
| --- | --- |
| ■ "Толщина | Ширина | Длина • | Ширина' | ■ Длш;а ■ |
| 6,3 До 16 2—12 6—10 12-80 | 300-1800 220-2500 2000 1500 1500 | 1000—3000 800—4000 Й000 6000 6000 | До 1000 До 800 До 1500 До 1000 До 1500 | 500—1800 500—2000 650--4000 500—1500 3000 |

26. Размер : заготовок ...из холоднокатаной горячекатаной рулонной стали

| Рулонная ста ль до обработки толщиной, мм, |  |  | Загс | го» к л, 1йм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при ширине 1500 мм и менее |  | Вид | толщини |  | Ширина | Длина |
|  | Тонколистовая | холоднокатаная |  |  |  |
| 0,5 -(3 0,5- б 1_0 |  | Шт.ритсы Листы >> | 0,5—6 0,6—6 1^6 |  | 50-700-500— | - 1500 -1500 -1500 | До 6000: 3000—6000 |
|  | Горячекатаная |  |  |  |
| 3—6 1—6: |  | Штргшсы >> Листы >> | 1—4 2—6 1—4 2 – 6 |  | 50—1200 50—1500 500— 1200 700—1500 | До 6000 До 6000 |

| 27. Размеры заготовок из;'-сортового проката |
| --- |
|  | Исходний материал |  | Длина заготовки, мм |
| Прокат |  |  |  |
|  | Основной размер, мм | Длима, мм |  |
| ^Круглый | До 200' | 6000 | 20—1500 |
|  | 200—280 | 6000 | 20—500 |
|  | До 500 | 3000 | 20—1500 |
| Кня Л ратный | До 200 | 6000 | 20—1500 |
|  | 200—280 | 6000 | 20—500 |
|  | До 500 | 3000 | 20—1500 |
| уголковый | До 160 | 6000 | 20—1500 |
| III п'.'лле[нгый | До 330 | 6000 | Да 1500 |
| Двутавровый | До 330 | 6000 | До 1500 |

50—3000

| 28. Р;» | (меры | заготовок | ИЗ | труб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | герн | 1А | Заготовка |
|  |  |  |  | Длина, мм Рези;* До 9000 12000 |  |  | Длима, ■мм 50-—300( |
| 11.1 о днлм< | жлыЛ 160 | Толщин с тонки. До 1о | 1 |  | реяв * труб 45—90 > 1 Труб | снятая фяски До 30 | гибки 90—180 |  |

Отводы изготовляются из стальных бесшовных труб толщиной стенки до 12 мм и диаметром до 300 мм. Углы отводов составляют 90, 60 и 45°, радиус гиб;') —  Юу,  1,52.)., и 21.')у (Оу — внутренний диаметр).

Переходы изготовляются из стлльных бесшовных труб, приварные, крн-центрлческие  и  эксцентрические,

Муфты изготовляются стальные прямые с цинковым покрытием и без покрытия, с цилиндрической резьбой. .Оип применяются для соединении водогляопроаодиых труб с применением уплотнителя в системах, работающих в условиях неагрессивных сред» при температуре приводимой, среды не выше 17;') °С и давлении не более 1,6 МПа, Муфты выпускаются условным проходом от 8 до 150 мм, длимой от 25 до 92 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10,0 мм.

Тройники изготовляются стальные бесшовные приварные раш-шпроход-иые п переходные.

Фланцы изготовляются трех типов: стальные плоские приварные на условное давление от 0,1 до 2,5 МПаш температуру рабочей среды от—--70 дог 450 °С; стальные приварные встык на условное давление от 0,1 до 20 МШ и температуру рабочей среды от —253 до 600 °С: стальные свободные на при* варном кольце на условное давление от 0,1 до 2,5 МПа и температуру рабочей среды от—30 До 300 °С. По форме фланцы изготовляются юшдр.чтные и круглые.

Гнутые профили изготовляются и виде швеллеров и уголков (равнопол очных и иеравнололочиых), зетовых, С-образных профилей, гофрированного листа.

Кроме этого, на предприятиях Госснаба УССР производится переплавка инструментальной стали методом электрошлакового переплавь и отливка заготовок, термическая и химико-термическая обработка металлоизделий! антикоррозионное покрытие металлов, их сварка, пееко- и дробеструйная обработка,  пакетирование металлоотходов и др.

Условия храпения и .транспортирования стального проката и металло
изделий. Сортовой и фасонный прокат, калиброваниую сталь и сталь со спе
циальной отделкой поверхности, холодмогнутые профили размером попереч
ного сечения до 50 мм включительно транспортируют увязанными в связки,
листы толщиной до 4 мм включительно, ленту в отрезках -••■-- увязанными
в пачки. Масса связки (пачка, рулоны неувязаииой продукции) при ручной
погрузке и разгрузке не должна" превышать 80 кг, при механизированных
погрузочно-разгрузочных операциях'1-^ от 5; до 35 т;       »	:,

Прутки в связке прочно "обвязываются через каждые 2—3 м длины; прутки длиной до 6 м —не менее чем в двух местах. Мотку обвязываются двумя радиальными обвязками, а бухты скрепляются 2—3 обвязками. Листы и полосы в пачке прочно обвязываются в продольном и поперечном направлен Ш151Х. К пачкам листов и полос толщиной менее 2 мми длиной1'более 2 м 'снизу прикрепляются Специальные деревянные и металлические брусья. Рулоны должны быть плотно смотаны и обвязаны 1—2 круговыми или 2--6 радиальными обвязками, а связки рулонов (стопы) прочно скреплены 2—3 обвязками. Для обвязки применяются металлическая лента толщиной 0,5—2 мм и шириной до 30 мм или проволока диаметром до 7 мм.

Стальные трубы транспортируют плотно уложенными и прочно увязян-
ньшй в пакеты или упакованными в деревянные ящики (решетки), исключаю
щие их свободное'перемещение ;прктраисаортирова]ши. Пакеты труб массой
3—5 т прочно увязывают не менее чем в 4'местах. Пакеты массой хд 5-тдолжны
увязываться в поперечном направлении не менее чем' в 2 витка, массой до
К) т -■- не менее чем п 3 витка. Для обвязки применяется проволоку дилмст-
[)ом не менее 5 мм пли стальная лента 1»2, X 1:;8 )<' 30 -мм.-Уьтючтле'ыа'гррип-
ль^';ж; яв-лШтся^й^Штос'обленйш 'Для'1^Йст'р01Гкй1: ;: 1: чи« : -■':■•''Ч1^-^^^'*^4'-"*
г йелкоразмерные металлоиз;;ели.я транспортируются упакованными в
пярпфпниротшную' бумагу, лголийорную пленку и уложенными п жесткую:
тару (ящики, блрабяны, контейнеры м др.). Для з'йщйты от кор';озш1 и;< по-;
крывают консервлцнонкыми -смазкямн.	'	•

,,.   Стальной   прокат и  металлоизделия   транспортируются   всеми  видами" транспорта ^^соответствии с правиллмл перевозки, действующими на д-йннрм-;■•• яи.;е транеггортя, и ирЬрПляШ кр<М1ЛШ!ия ГрузЬв/^т^е^жденн^