| А01 | Резка заготовок |
| --- | --- |
| Б01 | Роликовые ножницы |
| М01 | Стелотекстолит СФ-2-35 ГОСТ 10316-78Е, халат х/б ТУ17-543-70, перчатки х/б ГОСТ 1108-74 |
| О01 1 | Резать заготовки по размеру согласно КТМ и наряду |
| 2 | Снять заусенцы |
| 3 | Контролировать размер заготовок. Контроль рабочий |
| Р01 | Скорость движения режушего инструмента 5м/мин |
| Т01 | Штангенциркуль, линейка измерительная металлическая, напильник |
| А02 | Пробивка базовых отверстий |
| Б02 | Станок сверлильный С-106 |
| М02 | Заготовки, сверлат вердосплавные ВК-3М, ВК-6М , халат х/б ТУ 17-543-70 |
| О02 1 | Собрать в кондукторе заготовки и шаблоны, закрепить и просверлить базовые отверстия на станке |
| 2 | Контролировать диаметр базовых отверстий. Контроль рабочий |
| Р02 | Скорость вращения сверла 15 000-20 000 об/мин, скорость подачи сверла 5-10 мм/мин |
| Т02 | Кондуктор чертежный СММ0019-01, штангенциркуль, очки защитные ГОСТ 12.4.003-76 |
| А03 | Подготовка поверхности заготовок |
| Б02 | Заготовки, стол монтажный СМ-3, шкаф вытяжной 1Ш-НЖ ТУ 95.7028-73 |
| М03 | Заготовки, кислота соляная ГОСТ 3118-67 - 50 г/л, вода холодная проточная , известь венская ТУ 2.101-95-67, кислота соляная ГОСТ 3118-67, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, воздух сжатый очищенный, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, перчатки резиновые, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76 , фартук прорезиненный |
| О03 1 | Декапировать заготовки в соляной кислоте 5% |
| 2 | Промыть платы в холодной водопроводной воде |
| 3 | Зачистить заготовку венской известью (обезжирить) |
| 4 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 5 | Декапировать заготовки в 5% растворе соляной кислоты |
| 6 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 7 | Промыть заготовки в дистиллированной воде |
| 8 | Сушить плату сжатым воздухом |
| 9 | Контролировать качество зачистки поверхности фольги. Контроль рабочий |
| Р03 | T1=180-250 C, t1=15 сек, T2=180-250 C, t2=2-3 мин, T3=180-250 C, t3=2-3 мин, T4=180-250 C, t4=2-3 мин, T5=180-250 C, t5=1-3 сек, T6=20±20 C, t6=1-2 мин, T7=20±20 C, t7=1-2 мин, T8=180-250 C |
| Т03 | Ванна с бортовым отсосом винипластовая, ванна с душем, доска деревянная, щетка, ванна винипластовая промывная |
| А04 | Нанесение сухого пленочного фоторезиста СПФ-2 |
| Б04 | Термошкаф КП 4506, ламинатор КП 63.46.4, установка экспонирования КП 6341, установка проявления АРС-2.950.000, микроскоп МБС-2 |
| М04 | Заготовки, сухой пленочный фоторезист СПФ-2 ТУ 6-17-271.П-75, метил хлороформ ТУ 6-01-828-73, вода холодная проточная, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, марля ГОСТ 9412-67, кислота серная ГОСТ 4204-66 - 200 г/л, нитроэмаль НЦ-25 ГОСТ 5406-73, ацетон ГОСТ 011340, бязь ГОСТ 11680-79, миткаль ГОСТ 9838, сухой сжатый воздух, халат х/б ТУ 17-543-70, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.003-76, перчатки из латекса, перчатки х/б ГОСТ 1108-74, фартук прорезиненный |
| О04 1 | Выдержать заготовку в сушильном шкафу |
| 2 | Нанести фоторезист на заготовку (последовательно на обе стороны) |
| 3 | Обрезать ножницами излишки по краям платы |
| 4 | Освободить базовые отверстия от фоторезиста |
| 5 | Выдержать заготовки при неактиничном освещении |
| 6 | Собрать пакет из фотошаблона и платы |
| 7 | Экспонирование заготовки |
| 8 | Выдержать заготовки при неактиничном освещении |
| 9 | Проявить рисунок |
| 10 | Промыть платы проточной холодной водой |
| 11 | Декапировать платы в растворе 20% серной кислоты |
| 12 | Промыть платы холодной проточной водой |
| 13 | Сушить платы сжатым воздухом |
| 14 | Контролировать проявленный рисунок. Контроль рабочий |
| Р04 | Т1=75±50 С, t1=1 час, Т5=20±20 С, t2=30 мин, Т8=18±20 С, t8=30 мин, Т11=20±20 С, t11=1-2 мин, Т12=20±20 С, t12=1 мин, Т13=20±20 С, t13=1-2 мин, Т14=18±20 С |
| Т04 | Ножницы, штатив цеховой, скальпел, фиксаторы, шаблон цехов, кювета из нержавеющей стали цеховая, кювета металлическая цехова, марлевый тампон, ванна с душем |
| А05 | Нанесение защитного лака |
| Б06 | Стол монтажный СМ-3, термошкаф КП 4506, микроскоп МБС-2 ГОСТ 8074-56 |
| М06 | Заготовки, лак СБ-1с, халат х/б ТУ17-543-70, перчатки хирургические ГОСТ 1108-74 |
| О06 1 | Нанести слой лака на поверхность платы окунанием платы в кювету с лаком |
| 2 | Сушить плату в термошкафе |
| Р06 | Т1=18-250 С, t1=2-3 сек, Т2=1200 С, t2=1,5 часа |
| Т06 | Кювета из нержавеющей стали |
| А06 | Сверловка плат |
| Б06 | Шкаф вытяжной 1Ш-НЖ, станок сверлильный КД-10, стол монтажный СМ-3, микроскоп МБС-9 ГОСТ 8074-56 |
| М06 | Заготовки, раствор очистителя (кислота ортофосфорная ГОСТ 10678-76 - 600 мл, азотная кислота ГОСТ 4461-67 - 100 мл, серная кислота ГОСТ 4204-66 - 20 мл, тринатрий фосфат ГОСТ 201-76 - 30 г, вода до 1 л), аммиак водный 10% ГОСТ 3760-64, спирт этиловый ГОСТ 18300-72, бензин ГОСТ 1012-72, миткаль ГОСТ 9838, бязь ГОСТ 11680-79, оргстекло, вода проточная холодная, сухой сжатый воздух, халат х/б ТУ 17-543-70, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76 |
| О06 1 | Зачистить плату в растворе очистителя |
| 2 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 3 | Промыть платы в растворе 10% аммиака |
| 4 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 5 | Подготовить станок КД-10 к работе согласно инструкции по эксплуатации |
| 6 | Проверить заточку сверл |
| 7 | Установить в цанге сверло, выверить его по шаблону. Закрепить цангу в шпинделе станка |
| 8 | Обезжирить сверло спирто-бензиновой смесью |
| 9 | Выставить режимы резания с помощью регулятора напряжения |
| 10 | Собрать пакет из трех плат и фотошаблона. Скрепить фиксаторами. На пакет произвольно накладывается оргстекло |
| 11 | Включить станок, сверлить отверстия согласно чертежу |
| 12 | Удалить стружку и пыль с платы |
| 13 | Продуть отверстия сжатым воздухом |
| 14 | Проверить количество отверстий и их диаметры согласно чертежу, проверить качество сверловки. Контроль рабочий |
| Р06 |  |
| Т06 | Ванночка винипластовая цеховая , очки защитные ГОСТ 12.4.003-76, ванна с душем , цанга , сверла твердосплавные ВК-3М, ВК-6М, шаблон, спецключи, фотошаблон, фиксаторы |
| А07 | Химическое меднение |
| Б07 | Шкаф вытяжной 1Ш-НЖ, стол монтажный СМ-3, микроскоп МБС-2 ГОСТ 8074-56 |
| М07 | Заготовки, бязь ГОСТ 11680-65, тринатрий фосфат ГОСТ 201-76 - 30 г/л, сода кальцинированная ГОСТ 5100-73 - 30 г/л, моющее средство “Синтанол”, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, кислота соляная ГОСТ 3118 - 100 мл/л, палладий хлористый ТУ 6-09-2704-73 - 1 г/л, кислота соляная ГОСТ 3118-67 - 180 г/л, олово двухлористое ГОСТ 36-68 - 44 г/л, натрий хлористый ГОСТ 4233-66 (или калий хлористый ГОСТ 4234-69) - 150 г/л, гидроокись натрия - 20 г/л, ортофосфорная кислота ГОСТ 10678-76 - 1000 мл, этиленгликоль - 600 мл, медь сернокислая ГОСТ 4165-68 - 35 г/л, натрия гидрат окиси - 40-45 г/л, никель хлористый ГОСТ 4038-74 - 4-5 г/л, калий-натрий виннокислый ГОСТ 5845-70 - 180 г/л, углекислый натрий ГОСТ 4201-66 - 30-35 г/л, спирт этиловый ГОСТ 18300-72 - 10 мл/л, формалин ГОСТ 16-25-75 - 10 мл/л, тиосульфат натрия - 1-2 мл/л, вода проточная холодная вода проточная горячая,, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76, халат х/б ТУ 17.543-70, перчатки х/б ГОСТ 1108-74 |
| О07 1 | Обезжирить платы |
| 2 | Промыть платы горячей проточной водой |
| 3 | Промыть платы холодной проточной водой |
| 4 | Декапировать торцы контактных площадок |
| 5 | Промыть платы холодной проточной водой |
| 6 | Промыть платы в дистиллированной воде |
| 7 | Активировать в совмещенном растворе |
| 8 | Промыть платы в ванне-сборнике |
| 9 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 10 | Обработать в растворе ускорителя |
| 11 | Промыть в холодной проточной воде |
| 12 | Произвести операцию электрополировки с целью снятия металлического палладия с поверхности платы |
| 13 | Промыть горячей водопроводной водой |
| 14 | Протереть поверхность платы бязевым тампоном |
| 15 | Промыть холодной проточной водой |
| 16 | Произвести визуальный контроль электрополировки |
| 17 | Произвести операцию химмеднения |
| 18 | Промыть в холодной проточной воде |
| 19 | Контроль покрытия в отверстиях. Контроль рабочий |
| Р07 |  |
| Т07 | Ванна из нержавеющей стали с подогревом, механизм покачивания, приспособление для завешивания плат, ванна с душем, ванна винипластовая с бортовым отсосом, крючки или подвески, ванна винипластовая, ванна винипластовая для электрополировки с бортовым отсосом, медные аноды М-1 в хлориновых мешках ГОСТ 767-70 |
| А08 | Снятие защитного лака |
| Б08 | стол монтажный СМ-3 |
| М03 | Заготовки, растворитель 386, холодная проточная вода |
| О08 1 | Замочить платы в растворителе |
| 2 | Снять защитный лак беличьей кистью |
| 3 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 4 | Контролировать качество снятия защитного лака. Контроль рабочий |
| Р08 |  |
| А09 | Гальваническая затяжка |
| Б09 | Источник питания Б5-20, микроскоп МБС-2 |
| М09 | Заготовки, кислота соляная ГОСТ3118-67 - 50 г/л, известь венская ТУ 2101-95-61, кислота соляная ГОСТ 3118-67 - 50 г/л, медь борфтористоводородная ТУ 6-09-3964-75 - 230-250 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) ТУ 6-09-2577-75 - 5-15 г/л, кислота борная (свободная) ГОСТ 96586-75 - 15-40 г/л, медь металлическая - 60-80 г/л, воздух сжатый очищенный, вода холодная проточная, вода дистиллированная, сухой сжатый воздух, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, перчатки резиновые, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76, фартук прорезиненный, халат х/б ТУ 17.543-70, перчатки х/б ГОСТ 1108-74 |
| О09 1 | Декапировать платы в соляной кислоте 5% |
| 2 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 3 | Зачистить плату венской известью (обезжирить) |
| 4 | Промыть плату в холодной проточной воде |
| 5 | Декапировать платы в соляной кислоте 5% |
| 6 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 7 | Промыть платы в дистиллированной воде |
| 8 | Произвести гальваническую затяжку |
| 9 | Промыть проточной водопроводной водой |
| 10 | Сушить плату сжатым воздухом |
| 11 | Контролировать качество гальванической затяжки. Контроль рабочий |
| Р09 |  |
| Т09 | Ванна с бортовым отсосом, ванна с душем, доска деревянная, щетка, ванна винипластовая промывная, ванна гальванического меднения, аноды М-1 в мешках из хлорина ГОСТ 767-70, подвески, барашки |
| А10 | Электролитическое меднение и нанесение защитного покрытия ПОС-61 |
| Б10 | Микроскоп МБС-2, источник питания Б5-20, шкаф вытяжной 1Ш-НЖ, стол монтажный СМ-3 |
| М10 | Заготовки, краска НЦ-25 ГОСТ 5406-73, кислота соляная ГОСТ 3118-67 - 100г, известь венская ТУ 2101-95-67, медь борфтористоводородная ТУ 6-09-3964-75 - 230-250 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) ТУ 6-09-2577-75 - 5-15 г/л, кислота борная (свободная) ГОСТ 9656-75 - 15-40 г/л, олово металлическое ГОСТ46-68 - 30-60 г/л, кислота борфтористоводородная (свободная) ТУ 6-09-3964-75 - 45-75 г/л, кислота борная (свободная) ГОСТ 9656-75 - 20-40г/л, клей мездровый ГОСТ 3252-75 - 3-5 г/л, нафталиндисульфо кислота - 1,5 г/л, аммиак 25% ГОСТ 3760-64 - 75 мл/л, свинец металлический ТУ 6-09-3523-74- 25-35 г/л, гидрохинон - 1 г/л, воздух сухой, сжатый, очищенный, ацетон ГОСТ 011340, бязь ГОСТ 11680-79, миткаль ГОСТ 9838, вода холодная проточная, вода горячая проточная, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, халат х/б ТУ 17.543-70, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76, фартук прорезиненный |
| О10 1 | Ретушь под микроскопом |
| 2 | Декапировать платы в растворе 5% соляной кислоты |
| 3 | Промыть платы холодной водопроводной водой |
| 4 | Зачистить плату венской известью (обезжирить) |
| 5 | Промыть холодной водопроводной водой |
| 6 | Декапировать платы в 5% соляной кислоте |
| 7 | Промыть холодной водопроводной водой |
| 8 | Промыть в ванне-сборнике |
| 9 | Произвести гальваническое меднение |
| 10 | Промыть проточной водопроводной водой |
| 11 | Произвести визуальный контроль покрытия |
| 12 | Промыть дистиллированной водой |
| 13 | Произвести гальваническое покрытие олово-свинец, Промыть платы в ванне-сборнике |
| 14 | Промыть горячей проточной водой |
| 15 | Промыть холодной проточной водой |
| 16 | Сушить сжатым воздухом |
| 17 | Удалить ретушь с поля платы |
| 18 | Произвести контроль покрытия. Контроль рабочий |
| Р10 |  |
| Т10 | Штатив, кисть беличья № 0,1, ванна винипластовая с бортовым отсосом, ванна с душем, деревянная доска, щетка, ванна винипластовая, ванна гальванического меднения, подвески, медные аноды М-1 в хлориновых мешках ГОСТ 767-70, ванна-сборник винипластовая, ванна гальванического покрытия олово-свинец, барашки, аноды из ПОС-61 в мешках из хлорина, ванна сборник с бортовым отсосом |
| А11 | Снятие фоторезиста |
| Б11 | Установка АРС-2.950.000 |
| М11 | Платы, хлористый метилен ТУ 6-09-3716-74, вода холодная проточная, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, перчатки двоойные латексные, фартук проризиненный |
| О11 1 | Снять фоторезист в установке снятия фоторезиста |
| 2 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| Р11 | Т11=18-250 С, t1=5-10 мин, Т2=18-250 С, t2=2-5 мин |
| А12 | Травление печатных плат |
| Б12 | микроскоп МБС-2 ГОСТ 8074-56, шкаф вытяжной 1Ш-НЖ, |
| М12 | Заготовки, хлористый метилен ТУ 6-09-3716-74, краска НЦ-25 белая ГОСТ 5406-73, аммоний надсернокислый ГОСТ 20478-75 - 100 г/л, аммиак 25% ГОСТ 3760-64 - 250-270 г/л, глицерин ГОСТ 6259-75 - 3 г/л, аммиак 25% ГОСТ 3760-64 - 50 г/л, вода проточная холодная, вода проточная горячая, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, перчатки латексные двойные, фартук прорезиненный, халат х/б ТУ 17.543-70, перчатки резиновые, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76 |
| О12 1 |  |
| 2 | Высушить платы на воздухе |
| 3 | Произвести ретушь рисунка |
| 4 | Травить платы в установках травления с барботажем |
| 5 | Промыть платы в 5% растворе водного аммиака |
| 6 | Промыть платы в проточной горячей воде |
| 7 | Промыть платы холодной проточной водой |
| 8 | Сушить платы на воздухе |
| 9 | Контролировать качество травления. Контроль рабочий |
| Р12 |  |
| Т12 | Кисть беличья, ванна из нержавеющей стали с подогревом, подвески из нержавеющей стали, ванна с душем |
| А13 | Осветление печатных плат |
| Б13 | Шкаф вытяжной 1Ш-НЖ |
| М13 | Платы, олово двухлористое ГОСТ 36-68 - 15-20 г, кислота соляная ГОСТ 3118-67 - 17 мл, тиомочевина ГОСТ 6344-73 - 50-90 г, вода горячая проточная, вода холодная проточная, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, перчатки резиновые, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015-76, фартук прорезиненный, халат х/б ТУ 17.543-70, перчатки хирургические ГОСТ 1108-74 |
| О12 1 | Осветлить покрытие олово-свинец в растворе осветления |
| 2 | Промыть платы в горячей проточной воде |
| 3 | Промыть платы в холодной проточной воде |
| 4 | Промыть платы в дистиллированной воде |
| Р13 |  |
| Т13 | Ванна из нержавеющей стали, плитка электрическая ЭПШ-1-0,8/220 ГОСТ 306--76, очки защитные ГОСТ 12.4.003-76, ванна с душем, ванна винипластовая, щетка. |
| А14 | Оплавление печатных плат |
| Б14 | Шкаф сушильный КП 4506, конвейерная установка инфракрасного оплавления ПР-3796, микроскоп МБС-1 |
| М14 | Платы, флюс ВФ-130, полиэтиленгликоль ПЭС-115 - 100 г/л, лапромол 294 - 50 г/л, кислота лимонная - 100 г/л, спирт этиловый технический ГОСТ 18300-87 - 875 мл, вода проточная золодная, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, перчатки резиновые, халат х/б ТУ 17.543-70 |
| О141 | Сушить платы |
| 2 | Флюсовать платы |
| 3 | Выдержать платы перед оплавлением в сушильном шкафу в вертикальном положении |
| 4 | Подготовить установку оплавления к работе |
| 5 | Установить скорость конвейера по вольтметру: - для плат толщиной до 1,5 мм - для плат толщиной от 1,5 до 2 мм |
| 6 | Загрузить плату на конвейер установки |
| 7 | Оплавить плату |
| 8 | Следить за платой, сошедшей с конвейера в кювету с горячей водой |
| 9 | Промыть плату от остатков флюса горячей водой |
| 10 | Промыть плату холодной проточной водой |
| 11 | Промыть плату дистиллированной водой |
| 12 | Сушить платы |
| 13 | Контролировать качество оплавления на поверхности проводников и в отверстиях |
| Р14 |  |
| Т14 | Штатив, ванна винипластовая, кисть, кассета для сушки плат, кювета винипластовая, душевое устройство, щетка волосяная |
| А15 | Механическая обработка |
| Б15 | Дисковые ножницы, станок для снятия фасок, шкаф сушильный КП 4506, микроскоп МБС-2 ГОСТ 8074-56 |
| М15 | Платы, порошок “Лотос”, вода горячая проточная, вода дистиллированная ГОСТ 6709-72, халат х/б ТУ 17.543-70, перчатки хирургические ГОСТ 12.4.029-76, халат кислотостойкий ГОСТ 12.4.015--76, фартук прорезиненный, перчатки х/б ГОСТ 1108-74 |
| О15 1 | Обрезка плат по контуру |
| 2 | Снять фаски |
| 3 | Промыть платы в горячей воде со стирально-моющим средством “Лотос” |
| 4 | Промыть платы в дистиллированной воде |
| 5 | Сушить платы |
| 6 | Контролировать печатные платы на отслаивание проводников визуально. Контроль рабочий |
| Р15 |  |
| Т15 | Ванна с душем, винипластовая ванна, халат х/б, кювета винипластовая, щетка волосяная, штатив, скальпель |