| Завод РДТУ Цех майстерня | Операційна карта механічної обробки | Назва виробу: комбайн зернозбиральний | Назва деталі: вісь |  | № деталі | Технологічні установчі бази: Установчі Контрольні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назва операції: токарна обробка |  |  |  |
|  | Марка матеріалу Сталь 45 | Міцність σВ: 55кГс/мм | Твердість Нв:>280 | Чиста вага готової деталі: | Вага заготовки (кг) 5 | Спеціальні технічні умови |
|  | Устаткування: токарний верстат 1А62 | Інвентарний №2 | Потужність верстата: 7,8 кВт | Потужність потрібна: кВт 4,68 | Мате-ріал ріжу-чих істру-ментів Т15к6 |  |
|  | Пристрої |  |  |
|  | Роз-ряд робо-ти | Розмір партії, штук 110 | Підготовчо-заключний час. хв. 9 | Норма часу на одну деталь, хв.. | Норма виро-бітку | Розцінка |
|  |  |  |  | Основного 389,2 | допоміж-ного 4,98 | додат-кового 34 | штуч-ного 271,99 |  | За підготовчо-заключний час | За деталь |
|  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Номери переходів | Назва переходів | Інструмент | Діаметр, мм | Дов-жина, мм | Кількість проходів | Глиби- на різання, мм | Подача мм./об. | Число обертів, об./хв. | Швид-кість м/хв. | Час. хв. |
|  |  | ріжучий | допоміж-ний | вимірюваль-ний |  |  |  |  |  |  |  | осно-вний | доп. |
| 1 | Встановлення заготовки, чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 220 | 821 | 4 | 3 | 1 | 38 | 24 | 87 | 0,8 |
| 2 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 196 | 518 | 23 | 3 | 1 | 46 | 26 | 282,3 | 0,8 |
| 3 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 513 | 233 | 2 | 3 | 1 | 150 | 26 | 3,3 | 0,8 |
| 4 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 228 | 313 | 1 | 2 | 0,5 | 230 | 143 | 2,7 | 0,8 |
| 5 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 308 | 290 | 1 | 2 | 0,5 | 770 | 143 | 0,77 | 0,8 |
| 6 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 285 | 233 | 1 | 2 | 0,5 | 960 | 143 | 0,5 | 0,8 |
| 7 | Зняття факси 1х45˚ | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 228 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,07 |
| 8 | Зняття факси 1х45˚ | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 59 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,07 |
| 9 | Відрізання заготовки | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 194 | 102 | 1 | 3 | 0,2 | 46 | 27 | 12 | 0,04 |
| Головний інженер |  | Начальник цеху |  | Начальник БТП |  | Старший технолог ВГТ |  |
| Головний технолог |  | Заступник головного технолога |  | Начальник БТ цеху |  | Технолог |  |

# Text boxes

228

285

308

821

50

59

194

45˚

45˚